Приложение №3

к Договору №________

от  ______________ г

На 2-ух листах

Лист 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к полимерному порошковому покрытию

на  металлических изделиях

1.  Порошковое полимерное покрытие должно соответствовать  IY классу по ГОСТ 9.032.

2.  Материалы, применяемые для порошкового покрытия  должны иметь  санитарно-эпидемиологическое заключение органов здравоохранения.

3.  Порошковые покрытия должны соответствовать  требованиям, установленным  ГОСТ 9.032 (таблица 1.)

Таблица 1

| Наименование дефекта | Норма для покрытий |  |  |  |  | НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гладких |  |  |  |  |  |
|  | Однотонных |  |  |  |  |  |
|  | Глянцевые | Полуглянцевые | Полу матовые | Матовые | Глубоко матовые |  |
| Включения: Количество шт./дм2, не более Размер, мм не более расстояние между включениями, мм не менее | 1 1,0 10 | 1 1,0 10 | 1 1,0 10 | 2 1,0 10 | 2 1,0 10 | ГОСТ 9.032 |
| Толщина одного слоя , мкм, не более | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ГОСТ 9.410 |
| Шагрень | Допускается |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Потеки | Не допускаются |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Волнистость, мм не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ГОСТ 9.032 |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Штрихи, риски | Допускаются отдельные |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Разнооттеночность | Не допускается |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Проколы, кратеры, сморщивание | Не допускаются |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Адгезионная прочность , балл, не менее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 2409 |
| Прочность при ударе, кг/ см2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Паспорт |
| Эластичность по Эриксену, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ISO 1520 |

Лист 2

4. Покрытие  на лицевой поверхности (указанной в заявке Заказчика), должно быть равномерным и сплошным.

5. Допускается отсутствие покрытия  на поверхности изделий в пазах, полых пространствах, в местах касания изделий с подвесками.

6. Допускаются отдельные неровности  поверхности, обусловленные состоянием окрашиваемой поверхности.

7.  Допускается для сварных и клепаных изделий  с окрашиваемой поверхностью более 5 м2  увеличение волнистости  покрытия  на 3,5 мм.

8. Допускаются неровности  перехода цвета на отдельных участках границы раздела при окрашивании изделий в два цвета.

9. В местах прилегания двух плоскостей составных изделий при окрашивании в собранном виде возможно отсутствие сплошного покрытия.

10. Контроль качества внешнего вида  покрытия проводят визуально  при дневном  или искусственном рассеянном свете на расстоянии 1 м от предмета осмотра.

11. Цвет защитно-декоративного покрытия определяют визуально по ГОСТ 29319, сравнивая покрытие с эталоном или контрольным  образцом, утвержденном  в установленном порядке предприятием –изготовителем защитно-декоративного покрытия при искусственном освещении.

12.Нормы искусственного освещения принимают по СНиП II-А.9-71.

На отслоение порошкового покрытия Исполнитель  предоставляет гарантию 3 года.

13. Гарантия качества не предоставляется в случаях:

- перекрашивания изделий ;

- предоставлении Заказчиком давальческой краски;

- не качественной поверхности изделий (наличии раковин, сколов, газовых полостей, глубоких царапин, гальванического покрытия, плохо проваренных  сварных швов, глубокой коррозии металла);

- отказе Заказчика от одной из регламентированных технологических операций.

Исполнитель :                                                                 Заказчик:

Генеральный директор

ООО «ПОКРАС.РУ»

______________/Суварян А.Р./

«___» _______________ г