Приложение №4

К  Договору № ________

От _________________

Т Р Е Б О В А Н И Я

к эксплуатации порошкового полимерного покрытия.

Для предотвращения образования дефектов порошкового покрытия во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие требования:

-не подвергать изделия воздействию коррозионных и агрессивных сред (контакт с химически активными веществами, едким дымом, цементной пылью, постоянный контакт с водой, воздухом с высокой концентрацией солей);

-не допускать застоя воды на поверхности изделий;

- не допускать механических повреждений (царапин, сколов) во избежание коррозии;

-не допускать воздействие повышенных температур;

- не допускать воздействия органических растворителей;

-для металлизированный покрытий бесконтактная мойка запрещена;

-для сохранения  верхнего слоя покрытие рекомендуется содержать в чистоте, регулярно очищать от загрязнений;

-мойку производить нейтральными моющими средствами, недопустимо использование средств, включающих аммиак, растворители, кислоты, сильные щелочи;

-после соприкосновения с технологическими жидкостями, продуктами жизнедеятельности птиц, солевыми реагентами и т.п, промыть поверхность проточной водой.

- не допускать удаление загрязнений сухой ветошью во избежание мелких царапин поверхности;

-запрещается применять механические зацепы, крепеж которых выполняется непосредственно за покрытие.

Аналогичные требования предъявляются к транспортировке, хранению  и установке изделий с порошковым покрытием.

Характеристики покрытия

| Наименование | Нормативный документ | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина пленки | ISO 2360 | мкм | не менее 60 |
| Прочность при ударе | ISO 6272 | кг/см | 1/50 |
| Эластичность по Эриксону | ISO 1520 | см | 8 |
| Решетчатый надрез | ISO 2409 | балл | 0 |
| Прочность при изгибе | ISO 1519 | мм | 5,0 |
| Солевой туман | ISO 7253 | час | 500 |
| Влажная камера | DIN 50017 | час | 1000 |

При соблюдении правил эксплуатации покрытия Исполнитель устанавливает гарантийный срок на отслоение покрытия  - 3 года. Гарантия не распространяется  на покрытия, нанесенные на ранее окрашенную или анодированную поверхность.

Гарантийные обязательства не распространяются на покрытия, поврежденные в результате нарушения Требований эксплуатации

Исполнитель                                                                                                        Заказчик

Генеральный директор

ООО «ПОКРАС.РУ»

____________/Суварян А.Р.

«__» ______________  г.