Приложение № 6

к Договору №________

от «__» ____________ г

На 2-х листах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к полимерному порошковому покрытию "под дерево" и "под камень"

на  металлических изделия.

(ДЕКОРИРОВАНИЕ).

1.  Порошковое полимерное покрытие должно соответствовать  IY классу по ГОСТ 9.032.

2.  Материалы, применяемые для порошкового покрытия  должны иметь  санитарно-эпидемиологическое заключение органов здравоохранения.

3.  Порошковые покрытия должны соответствовать  требованиям, установленным  ГОСТ 9.032 (таблица 1.)

Таблица 1

| Наименование дефекта | Норма для покрытий |  |  |  |  | НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гладких |  |  |  |  |  |
|  | Однотонных |  |  |  |  |  |
|  | Глянцевые | Полуглянцевые | Полу матовые | Матовые | Глубоко матовые |  |
| Включения: Количество шт./дм2, не более Размер, мм не более расстояние между включениями, мм не менее | 1 1,0 10 | 1 1,0 10 | 1 1,0 10 | 2 1,0 10 | 2 1,0 10 | ГОСТ 9.032 |
| Толщина одного слоя , мкм, не более | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ГОСТ 9.410 |
| Шагрень | Допускается |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Потеки | Не допускаются |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Волнистость, мм не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ГОСТ 9.032 |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Штрихи, риски | Допускаются отдельные |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Разнооттеночность | Не допускается |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Проколы, кратеры, сморщивание | Не допускаются |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Адгезионная прочность , балл, не менее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISO 2409 |
| Прочность при ударе, кг/ см2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Паспорт |
| Эластичность по Эриксену, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ISO 1520 |

4. Покрытие  на лицевой поверхности (указанной в заявке Заказчика), должно быть равномерным и сплошным.

5. Допускается отсутствие покрытия  на поверхности изделий в пазах, полых пространствах, в местах касания изделий с подвесками.

6. Допускаются отдельные неровности  поверхности, обусловленные состоянием окрашиваемой поверхности.

7.  Допускается для сварных и клепаных изделий  с окрашиваемой поверхностью более 5 м2  увеличение волнистости  покрытия  на 3,5 мм.

8. Допускаются неровности  перехода цвета на отдельных участках границы раздела при окрашивании изделий в два цвета.

9.  При декорировании изделий под фактуру дерева тональность рисунка может быть неравномерной и, рисунок декора может не в полной мере совпадать с выбранным Заказчиком образцом, что не является браком, а соответствует текстуре и тональности натуральной древесины.

10.Допускается отклонение оттенка декора (наличие тёмных и светлых участков) на поверхности, подвергнутой процессу декорирования. Это объясняется особенностью рисунка «под дерево», полностью повторяющей строение деревянного полотна, а наличие резкой границы в рисунке — линией, имитирующей сращенние деревянных плит вдоль структурных колец дерева определённой ширины с различной периодичностью.

11. Цвета и оттенки в образцах NAYADA DECOR носят ориентировочный характер. 
В связи с особенностью технологического процесса не гарантируется постоянство цвета от партии к партии, а также в одной партии из различных материалов или материалов разных форм. Цветовой градиент на профилях различной геометрии сечения обусловлен многими факторами технологического процесса декорирования.

Таким образом, допускается наличие оттенка декора между профилями одной системы, например, штапик-рама, штапик-створка, створка-рама, рама-стойка, стойка-ригель, ригель-крышка (капот), стойка-крышка (капот) и т.д.

12. Претензии на материалы поставленные Заказчику, подвергшиеся после этого раскрою, обработке и сборке, не принимаются. Заказчик обязан проверить материалы перед обработкой.

13. Гарантия качества не предоставляется в случаях:

- перекрашивания изделий ;

- предоставлении Заказчиком давальческой краски;

- не качественной поверхности изделий (наличии раковин, сколов, газовых полостей, глубоких царапин, гальванического покрытия, плохо проваренных  сварных швов, глубокой коррозии металла);

- отказе Заказчика от одной из регламентированных технологических операций.

Особенности декорирования.

При декорировании изделий "под дерево" оттенок покрытия  и рисунок декора может не в полной мере совпадать с выбранным Заказчиком образцом, что не является браком, а соответствует текстуре и тональности натуральной древесины. 
Наличие тёмных и светлых участков на декорированной поверхности объясняется особенностью рисунка «под дерево», полностью повторяющей строение деревянного полотна, а наличие резкой границы в рисунке — линией, имитирующей стыковку деревянных плит вдоль структурных колец дерева различной ширины. Кроме того, даже на наших образцах с размером 140х70мм невозможно отразить весь рисунок и оттенки деревянного полотна. 
 Поэтому цвета и оттенки в образцах нашего каталога носят ориентировочный характер.

Существующая технология термо-вакуумной сублимации не может обеспечить постоянство оттенка декора от партии к партии,а также в одной партии из изделий с различной геометрией. Поэтому допускается различие в оттенках декора между профилями одной системы, (например штапик- створка и т.п.). Кроме того, различие в оттенках декора часто связано с тем, что разные партии пленки для декорирования иногда значительно отличаются друг от друга по оттенку, так как производитель строго не придерживается эталонного образца, как это принято, например для порошковой краски (каталог RAL).

Исполнитель :                                                                 Заказчик:

Генеральный директор

ООО «ПОКРАС.РУ»

______________/Суварян А.Р./

«__» ________________ г