Приложение 3

к Договору №_

от «__»  _____201_г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к результату работ по полимерному порошковому покрытию

колесных дисков

При порошковой окраске колесных дисков, металлических колпаков, болтов, гаек и т.д. в обязательном порядке проводятся следующие технологические операции:

- пескоструйная обработка;

- механическая зачистка заусенцев на лицевой поверхности;

- химическая обработка;

-грунтовка порошковым грунтом;

- окраска порошковой краской;

- упаковка.

1.  Порошковое полимерное покрытие должно соответствовать  IV классу по ГОСТ 9.032.

2.  Материалы, применяемые для порошкового покрытия,  должны иметь  санитарно-эпидемиологическое заключение органов здравоохранения.

3.  Порошковые покрытия должны соответствовать  требованиям, установленным  ГОСТ 9.032 (таблица 1.)

Таблица 1

| Наименование дефекта | Норма для покрытий |  |  |  |  |  |  | НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гладких |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Однотонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глянцевые | Полуглянцевые | Полу матовые | Матовые |  | Глубоко матовые |  |  |
| Включения: Количество шт./диск не более Размер, мм не более | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 | 3 1,0 |  | 3 1,0 |  | ГОСТ 9.032 |
| Толщина двухслойного покрытия , мкм, не более | 350 | 350 | 350 | 350 |  | 350 |  | ТУ исполнителя |
| Шагрень | Допускается |  |  |  |  |  |  | Паспорт поставщика краски |
| Потеки | Не допускаются |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Волнистость, мм не более | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | ГОСТ 9.032 |
| Штрихи, риски | Допускаются отдельные |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Разнооттеночность | Не допускается |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Проколы, кратеры, сморщивание | Не допускаются |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9.032 |
| Адгезионная прочность , балл, не менее | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ISO 2409 |
| Прочность при ударе, кг/ см2 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | Паспорт |
| Эластичность по Эриксену, мм | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | ISO 1520 |

4. Покрытие  на лицевой поверхностиколесного диска должно быть равномерным и сплошным.

5. Допускается непрокрашивание поверхности дисков в пазах, полых пространствах, в местах касания с подвесками.

6. Допускаются отдельные неровности  поверхности, обусловленные состоянием окрашиваемой поверхности колесного диска для дисков с сильной степенью коррозии, имеющих первоначально гальваническое покрытие, покрытие типа «антигравий» и другие нестандартные покрытия.

7. При окрашивании дисков, бывших в употреблении, допускаются вздутия краски в местах установки ниппелей, колпаков, болтов, грузиков, ободе, в связи с интенсивной внутренней и внешней коррозией металла.

8. Допускаются неровности перехода цвета на отдельных участках границы раздела при окрашивании дисков в два цвета.

9.  Допускается для сварных и клепаных изделий    увеличение волнистости  покрытия  на 3,5 мм.

10. Допускается непрокрашивание идентификационного номера заказа под покрышкой.

11. В местах  прилегания двух плоскостей разборных дисков при окрашивании в собранном виде возможно отсутствие сплошного  покрытия.

12. Контроль качества внешнего вида  покрытия проводят визуально  при дневном  или искусственном рассеянном свете на расстоянии 1 м от предмета осмотра.

13. Цвет защитно-декоративного покрытия определяют визуально по ГОСТ 29319 при искусственном освещении, сравнивая покрытие с эталоном или контрольным  образцом, утвержденным  в установленном порядке предприятием–изготовителем защитно-декоративного покрытия.

14. Нормы искусственного освещения принимают по СНиП II-А.9-71.

15. На колесные диски предоставляется гарантия качества на отслоение покрытия- 3 года при условии соблюдения требований эксплуатации результата работ.

16. Исполнитель  не гарантирует качество покрытия в случае:

- отказа Заказчика от одной из утвержденных технологических операций;

- при некачественной поверхности колесного диска (раковины, сколы, газовые полости, глубокие царапины);

- при окраске колесных дисков, болтов, гаек и т.д., имевших до окраски гальваническое покрытие или покрытие типа «антигравий»;

- в случае использования при выполнении работ окрасочного материала, предоставленного Заказчиком;

- при сильной степени коррозии поверхности диска.

Заказчик                                                       Исполнитель

Генеральный директор                             Генеральный директор

ООО «ПОКРАС.РУ»

______________ (Суварян А.Р.)